采购内容及技术参数要求
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1
	便衣款

防刺夹克
	15
	件
	1：型号尺寸：S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL
2：材料：采用高弹防水透气排汗复合面料、藏青色。
内里：采用舒适柔感面料 
内芯：采用 100%超高分子聚乙烯材料 
3：重量：≥1.8KG
4：防护面积:  ≥0.25㎡
抗刺穿性(N) ≥800
5:功能：防刺性能：符合GA68-2024《警用防刺服》中B类非金属材质防刺服防刺性能的相关要求.
6：防刺性能：防刺材料应用D2刀具、测试体以24J士0.5J撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不能出现穿透。
耐浸水性能：常温条件下，将防刺材料浸入在0.5m深的自来水中静置30min，取出垂吊滴水5min后，然后进行防刺性能试验,试验应在 10min内完成，结果符合防刺性能要求。仅D2刀具

高温：将防刺材料放入温度为55℃+2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求。仅D2刀具

低温：将防刺材料放入温度为-20℃士2℃的恒温箱内，保持4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求。

	2
	B类防刺服
	30
	件
	1：型号尺寸：S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL
2：材料：采用耐磨牛津布、藏青色
内芯采用100%超高分子聚乙烯材料。

3：重量：≥1.5KG

4：防护面积:  ≥0.25㎡

抗刺穿性(N) 880

5:功能：防刺性能：符合GA68-2024《警用防刺服》中B类非金属材质防刺服防刺性能的相关要求。
6：防刺性能：防刺材料应用D2刀具、测试体以24J士0.5J撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不能出现穿透。
耐浸水性能：常温条件下，将防刺材料浸入在0.5m深的自来水中静置30min，取出垂吊滴水5min后，然后进行防刺性能试验,试验应在 10min内完成，结果符合防刺性能要求。仅D2刀具

高温：将防刺材料放入温度为55℃+2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求。仅D2刀具

低温：将防刺材料放入温度为-20℃士2℃的恒温箱内，保持4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求。

	3
	超轻A类防刺背心
	20
	件
	1：型号尺寸：S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL
2：材料：采用耐磨牛津布或透气网眼布、藏青色。
内芯采用100%超高分子聚乙烯材料+玄武岩板，内芯可拆卸。

符合GA68-2024《警用防刺服》中A类非金属材质防刺服防刺性能的相关要求。

3：重量：≥2KG
4：防护面积:  ≥0.25㎡
5：功能：符合GA68-2024《警用防刺服》中A类非金属材质防刺服防刺性能的相关要求，

防刺性能：A类防刺材料应用D1刀具、测试体以24J士0.5J撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不能出现穿透。
耐浸水性能：常温条件下，将防刺材料浸入在0.5m深的自来水中静置30min，取出垂吊滴水5min后，然后进行防刺性能试验,试验应在 10min内完成，结果符合防刺性能要求。
高温：将防刺材料放入温度为55℃+2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求。
低温：将防刺材料放入温度为-20℃士2℃的恒温箱内，保持4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求。




